# 威海火炬高技术产业开发区儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

# （2024 年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽取同一批次的产品。

1.4 抽样数量

每批次抽样数量见表 1。

表 1 儿童及婴幼儿服装产品抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 儿童服装 | 4 件/条/套（其中备样 2 件/条/套） |
| 2 | 婴幼儿服装 | 6 件/条/套（其中备样 2 件/条/套） |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |

2 检验项目及检测方法

表 2 儿童及婴幼儿服装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 |
| 2 | pH 值 | GB/T 7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 23344 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 9 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886 |
| 10 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1 FZ/T 01057.2 FZ/T 01057.3 FZ/T 01057.4 FZ/T 01057.6 GB/T 2910.1 GB/T 2910.2 |

|  |  | GB/T 2910.3 GB/T 2910.4—2009 或 GB/T 2910.4 GB/T 2910.6 GB/T 2910.7 GB/T 2910.8 GB/T 2910.11 GB/T 2910.12 GB/T 2910.18 GB/T 2910.20 GB/T 2910.22 GB/T 2910.101 FZ/T 01101 FZ/T 01112 FZ/T 01026 FZ/T 01095 FZ/T 30003 GB/T 16988 GB/T 38015 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 重金属 | GB/T 30157 |
| 12 | 绳带要求 | GB 31701 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、

环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 14272-2011 羽绒服装

GB/T 14272 羽绒服装

GB/T 18132 丝绸服装

GB/T 22700 水洗整理服装

GB/T 22849 针织 T 恤衫

GB/T 22853 针织运动服

GB/T 26384 针织棉服装

GB/T 26385 针织拼接服装

GB/T 2660 衬衫

GB/T 2662 棉服装

GB/T 2664 男西服、大衣

GB/T 2665 女西服、大衣

GB/T 2666 西裤

GB/T 31900  机织儿童服装

GB/T 33271  机织婴幼儿服装

GB/T 39508 针织婴幼儿及儿童服装

GB/T 8878-2014 棉针织内衣

GB/T 8878 针织内衣

FZ/T 08001 羊毛絮片服装

FZ/T 08002 新生儿纺织产品

FZ/T 24019 印花羊绒针织品

FZ/T 43015-2011 桑蚕丝针织服装

FZ/T 43015 桑蚕丝针织服装

FZ/T 73005-2012 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73005 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009-2009 羊绒针织品

FZ/T 73009 山羊绒针织品

FZ/T 73010 针织工艺衫

FZ/T 73017 针织家居服

FZ/T 73018-2012 毛针织品

FZ/T 73018 毛针织品

FZ/T 73020 针织休闲服装

FZ/T 73022 针织保暖内衣

FZ/T 73024 化纤针织内衣

FZ/T 73025 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73026 针织裙、裙套

FZ/T 73029 针织裤

FZ/T 73032 针织牛仔服装

FZ/T 73034-2009 半精纺毛针织品

FZ/T 73034 半精纺毛针织品

FZ/T 73043 针织衬衫

FZ/T 73045 针织儿童服装

FZ/T 73052 水洗整理针织服装

FZ/T 73053 针织羽绒服装

FZ/T 73056 针织西服

FZ/T 73058 针织大衣

FZ/T 73059 双面穿服装

FZ/T 73061 针织茄克衫

FZ/T 73064 针织西裤

FZ/T 81001 睡衣套

FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81004 连衣裙、裙套

FZ/T 81006 牛仔服装

FZ/T 81007-2012 单、夹服装

FZ/T 81007 单、夹服装

FZ/T 81008 茄克衫

FZ/T 81010 风衣

FZ/T 81019 灯芯绒服装

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任

一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明

示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强

制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以

被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强

制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不

参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。